Lampiran 2 : Contoh Publikasi Penelitian Pada Jumal

PEMILIHAN PARAMETER PERLAKUAN PANAS UNTUK MENINGKATKAN KEKERASAN BAJA PEGAS 55 Si 7 YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENAMBAT REL KERETA API

oleh :

Anrinal

Dosen Jurusan Teknik Mesin

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Padang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan parameter perlakuan panas yang sesuai untuk meningkatkan kekerasan Baja Pegas 55 Si 7. Peningkatan kekerasan diperoleh melalui variasi temperature pemanasan 950oC,dan 1050oC kemudian dicelupkan kedalam media pendingin oli dengan viscositas SAE 20, SAE 50, SAE 90, dan SAE 140. Kemudian ditemper pada suhu 250oC, 350oC, dan 450 oC.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa parameter hardening yang termasuk dalam batas kekerasan yang diizinkan adalah pemanasan pada temperature 1050oC dengan media pendingin oli SAE 140, sedangkan parameter temper yang termasuk dalam batas kekerasan yang diizinkan adalah pemanasan pada temperatur 1050oC dengan media pendingin oli SAE 50 dan SAE 90, dan selanjutnya ditemper pada suhu 250oC.

Abstract

The purpose of this research is to find suitable parameter of heat treatment to increase hardness of spring steel 55 Si 7. This research was done in many variations. Heating variety were 9500C, and 10500C, viscosity of quenching media oil variety are SAE 20, 50, 90, and 140. Tempering temperature were 250, 350 and 4500C.

The result shows that suitable parameter of hardening to increase hardness of spring steel 55 Si 7 by using Heating at 10500C with viscosity of quenching media oil SAE 140, and the suitable parameter of hardening-tempering to increase hardness of spring steel 55 Si 7 by using Heating at 10500C, viscosity of quenching media oil SAE 50 or SAE 90, with tempering temperature 2500C.

Key words: hardening, tempering,quenching media, hardness

1. Pendahuluan

Kereta rel atau biasanya disebut dengan kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat yang memiliki banyak keunggulan, yaitu antara lain kemampuan untuk mengangkut orang atau barang dalam jumlah yang banyak untuk jarak yang cukup jauh, kereta api hampir tidak mengalami kemacetan dalam perjalanannya, dan memiliki tingkat polusi yang lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan bermotor.

Semua itu mengakibatkan kebutuhan akan kendaraan kereta api semakin meningkat dan sejalan dengan itu pula prasarana jalan kereta api yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api sangat dibutuhkan. Salah satu kebutuhan akan prasarana jalan kereta api itu, sebenarnya juga tidak lepas pada kebutuhan terhadap penggunaan penambat elastis rel kereta api (elastic rail fastening) yang selanjutnya disebut penambat elastis. Yaitu alat yang digunakan untuk mengikat rel kereta api pada bantalan sedemikian rupa, sehingga kedudukan rel adalah tetap, kokoh dan tidak bergeser.

Proses manufaktur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu design menjadi produk dan menghasilkan produk yang dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasinya atau dapat diterima oleh konsumen, dan mempunyai nilai ekonomis bagi produsen maupun konsumen (Dieter, 1987).

Proses manufaktur penambat elastis rel kereta api menggunakan proses metal forming dan diikuti proses heat treatment dengan menggunakan raw material baja pegas. Baja pegas sebenarnya tidak mempunyai kekerasan yang tinggi sebagai sifat utamanya, karena sifat utama baja pegas adalah modulus elastik dan batas elastiknya tinggi.

Baja pegas adalah baja karbon yang mengandung 0,5 – 1,0 % karbon atau baja karbon rendah yang dicampur dengan Si, Mn dan Cr sampai 1 %, selanjutnya dengan Mo, V sampai 0,25% dan dengan B yang jarang dilakukan sampai 0,0005%.

Usaha untuk meningkatkan kekerasan Baja pegas dapat dilakukan melalui perlakuan panas, yang secara langsung dapat meningkatkan batas elastiknya, tetapi karena baja pegas memiliki kadar karbon rendah, diduga peningkatan kekerasan yang diberikan melalui perlakuan panas tidak meningkat secara significant, karena baja karbon rendah memiliki sifat mampu keras ( hardenability ) yang rendah.

Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk me ningkatkan kekerasan baja pegas melalui pemilihan parameter perlakukan panas yang sesuai.

- 1.1. Identifikasi Masalah

Keberhasilan peningkatan kekerasan suatu material melalui perlakuan panas sangat ditentukan oleh sifat mampu kerasnya. Baja pegas memiliki dasar baja karbon rendah yang memiliki sifat mampu keras rendah.

Maka diperlukan pemilihan jenis perlakuan panas dan parameternya yang dapat meningkatkan kekerasan baja pegas secara significant, tanpa mengurangi sifat elastik yang dimilikinya, karena baja pegas ini akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan penambat elastis rel kereta api.

- 1.2. Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian tentang pemilihan parameter perlakuan panas baja pegas ini, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan, waktu, biaya, dan fasilitas  maka permasalahannya dibatasi sebagai berikut :

- Jenis perlakuan panas yang dipilih untuk meningkatkan kekerasan baja pegas ini adalah hardening-temper

- Temperatur hardening 9500C, dan 10500C.

- Media pendingin yang digunakan adalah oli produk Pertamina dengan tingkat viscositas SAE 20, 50, 90, dan SAE 140.

- Temperatur tempering 250, 350, dan 4500C dengan waktu tahan 2,5 jam.

- Pengujian kekerasan dengan menggunakan metode Brinell, dengan acuan batasan kekerasan standar untuk material penambat elastik rel kereta api berkisar antara 383 sampai dengan 429 HBN.

- Material yang digunakan 55 Si 7 (standar DIN 17222)

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, akan diteliti lebih lanjut tentang parameter hardening dan temper yang sesuai untuk meningkatkan kekerasan baja pegas 55 Si 7 melalui proses hardening dengan variasi temperatur pemanasan 950oC, dan 1050oC dengan menggunakan media pendingin oli viscositas SAE 20, 50, 90, dan SAE 140. Selanjutnya ditemper pada temperatur tempering 250, 350, dan 4500C dengan waktu tahan 2,5 jam dan kemudian dilakukan pengujian kekerasan dengan metode Brinell.

- 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan parameter hardening dan temper yang sesuai untuk meningkatkan kekerasan baja pegas 55 Si 7.

- 1.5. Manfaat Penelitian

Memberikan informasi tentang parameter yang optimal untuk proses hardening dan temper yang dapat meningkatkan kekerasan baja pegas 55 Si 7.

2. Metodologi

Proses penelitian dilakukan melalui tahapan pelaksanaan seperti terlihat pada diagram alir metode penelitian (gambar 1). Diagram alir menunjukkan awal proses penelitian dari proses penyiapan sampel uji, kemudian dilakukan proses hardening dan tempering dan diteruskan dengan pengujian

Untuk lebih memudahkan dalam penganalisaan, maka dalam penelitian ini digunakan metoda penelitian yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut :

1.	Pembuatan sampel uji

2.	Proses hardening

3.	Proses tempering

4.	Pengujian sifat mekanik

5.	Pengolahan data dan interpretasi

6.	Kesimpulan

## 2.1. Penyiapan Sampel Uji

Sampel uji dibuat sejumlah 77 buah. Terdiri dari 2 buah uji komposisi, dan 3 buah untuk langsung di uji kekerasan tanpa mengalami perlakuan yang akan digunakan sebagai pembanding. Sampel uji yang tinggal 72 buah untuk dilakukan hardening temper dan diberi kode sebagai berikut:

I  = temperatur hardening  950 oC

II = temperatur hardening  1050 oC

A = SAE 20

B = SAE 50

C = SAE 90

D = SAE 140

1 = Temperatur temper 250 oC

2 = Temperatur temper 350 oC

3 = Temperatur temper 450 oC

Contoh :

IA1 = temperatur hardening 950 oC, dicelup

Pada oli SAE 20, dan selanjutnya

Ditemper pada suhu 250 oC

##### 2.2. Uji komposisi kimia

Uji komposisi dilakukan dengan menggunakan alat uji komposisi kimia spektrometer, dengan hasil dari pengujian tesebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Hasil uji komposisi kimia

| Unsur | % |
| --- | --- |
| C | 0,5603 |
| Si | 1,6510 |
| Mn | 0,8051 |
| P | 0,0059 |
| S | 0,0076 |
| Cr | 0,1250 |
| Mo | 0,0697 |
| Ni | 0,1367 |
| Cu | 0,1404 |
| V | 0,0037 |
| W | 0,0081 |
| Al | 0,0327 |
| Co | 0,0405 |

Hardening dengan temp. 950, 1050o C

Uji Komposisi

Specimen

Tanpa Perlakuan

Celup ke Oli SAE 20, 50, 90, dan SAE 140

Temper pada

250, 350, 450o C

Didinginkan pada

Udara bebas

Uji Kekerasan

Analisa Data

Kesimpulan

Waktu Tahan

2,5 jam

Gambar 1 : Diagram alir Metode Penelitian

2.3. Proses Perlakuan Panas

Perlakuan Panas adalah proses pemanasan dan pendinginan material yang terkontrol dengan maksud merubah sifat fisik dari material untuk tujuan tertentu. Secara umum proses heat treatment adalah sebagai berikut :

a.	Pemanasan material sampai suhu tertentu dengan kecepatan tertentu pula.

b.	Mempertahankan suhu untuk waktu tertentu sehingga temperaturnya merata.

c.	Pendinginan dengan media pendingin (air, oli atau udara).

Ketiga hal di atas tergantung dari material yang akan di heat treatment dan sifat-sifat akhir yang diinginkan. Melalui perlakuan panas yang tepat, tegangan dalam dapat dihilangkan, besar butir diperbesar atau diperkecil, ketangguhan ditingkatkan atau dapat dihasilkan suatu permukaan yang keras disekelilingi inti yang ulet. Untuk memungkinkan perlakuan panas yang tepat, susunan kimia logam harus diketahui karena perubahan komposisi kimia, khususnya karbon (C) dapat mengakibatkan perubahan sifat fisis (Thelning,1984).

Biasanya baja yang dikeraskan diikuti dengan proses penemperan untuk menurunkan tegangan yang ditimbulkan akibat quenching karena adanya pembentukan martensit (Suratman,1994).

Tempering dilaksanakan dengan cara mengkombinasikan waktu dan temperatur. Proses temper tidak cukup hanya dengan memanaskan baja yang dikeraskan sampai pada temperatur tertentu saja. Benda kerja harus ditahan pada temperatur temper untuk jangka waktu tertentu. Proses temper dikaitkan dengan proses difusi, karena itu siklus penemperan terdiri dari memanaskan benda kerja sampai dengan temperatur dibawah A1 dan menahannya pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu sehingga perubahan sifat yang diinginkan dapat dicapai. Jika temperatur temper yang digunakan relatif rendah maka proses difusinya akan berlangsung lambat. Baja karbon, baja paduan medium dan baja karbon tinggi,  pada  saat dipanaskan sekitar 2000C kekerasannya akan menurun 1-3 HRC akibat adanya penguraian martensit tetragonal menjadi martensit lain (martensit temper) dan karbida epsilon.

Peningkatan lebih lanjut temperatur tempering akan menurunkan kekerasan, kekuatan tarik dan batas luluhnya sedangkan elongasi dan pengecilan penampangnya meningkat. Perubahan sifat mekanik baja yang dikeraskan dikaitkan dengan proses penemperan.

Umumnya makin tinggi temperatur temper, makin besar penurunan kekerasan dan kekuatannya dan makin besar pula peningkatan keuletan dan ketangguhannya. Tempering pada temperatur rendah 150-2300C bertujuan meningkatkan kekenyalan / keuletan tanpa mengurangi kekerasan (Amstead B.H, 1979).

Tempering pada temperatur tinggi 300-6750C meningkatkan kekenyalan / keuletan dan menurunkan kekerasan. Temperatur maksimum dari oli yang digunakan harus 250C dibawah titik didih oli yang bersangkutan (Suratman,1994).

2.4. Pengujian Kekerasan

Pengujian kekerasan yang dilakukan menggunakan hardness Brinell Tester Merek Karl Frank GMBH tipe 38505 dengan standard pengujian SII 0394 - 80. Pengujian ini dilakukan masing masing dengan 5 titik pada bagian dalam.

Gambar 3-5: Titik tempat pengujian

3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 2: Grafik antara Kekerasan

Sebelum Temper dengan

Viscositas

Gambar 2 menunjukkan hubungan antara kekerasan sebelum temper dengan tingkat kekentalan media pendingin oli yang bervariasi dari SAE 20 sampai dengan SAE 140. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kekerasan sebelum temper pada pengerasan dengan temperatur 9500C mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya kekentalan media pendingin.

Menurunnya nilai kekerasan dengan meningkatnya kekentalan media pendingin diduga disebabkan oleh larutnya karbida-karbida ke dalam matrik austenit dan adanya austenit sisa yang banyak.

Dengan makin banyaknya karbida yang larut terlalu besar, akan terjadi peningkatan ukuran butiran disertai dengan penurunan kekerasan, selain hal tersebut karbida yang telah larut pada temperatur austenisasi ini lebih sedikit mendapat kesempatan untuk mengendap pada pendinginan oli dengan kekentalan yang lebih rendah

Tabel 2: Perbandingan kekerasan

pada pemanasan temperatur 9500C

sebelum temper

| Sampel | Kekerasan (HBN) |
| --- | --- |
| ID IB IC IA Batas Bawah Batas Atas | 251 254 284 360 383 429 |

Dari tabel 2 terlihat bahwa semua data berada dibawah batas kekerasan yang diharapkan, dan ini berarti bahwa tidak ada variabel perlakuan yang masuk dalam batas kekerasan penambat elastik rel kereta api.

Bila diquench dari temperatur pengerasan 10500C kekerasan akan semakin tinggi sejalan dengan naiknya kekentalan media pendingin. Hal ini berlawanan penyebabnya dengan temperatur pengerasan 9500C, yaitu dengan di-quench dengan oli yang memiliki kecepatan pendinginan yang lambat karbida-karbida mempunyai kesempatan untuk mengendap pada temperatur ruang dan juga austenit sisa yang terbentuk akan semakin sedikit, sehingga kekerasan akan meningkat dengan naiknya temperatur austenisasi.

Dari gambar 2 terlihat suatu fenomena yang menarik, dimana trend kekerasan yang harusnya menurun untuk temperatur pemanasan 10500C, ternyata trend kekerasannya malah naik untuk tingkat viskositas SAE 50 ke atas. fenomena ini diduga merupakan pengaruh dari karakteristik aditif media pendingin oli yang biasanya digunakan untuk minyak pelumas, dan faktor-faktor lain seperti perilaku oli yang berbeda pada suhu yang berbeda akibat adanya transfer panas dari sampel kepada media pendingin oli tersebut.

Hal-hal tersebut tidak dapat terjawab pada penelitian ini, karena karakteristik media pendingin yang digunakan hanyalah tingkat viskositas oli.

Tabel 3: Perbandingan kekerasan pada

pemanasan temperatur 10500C

sebelum temper

| Sampel | Kekerasan (HBN) |
| --- | --- |
| IIA Batas Bawah IID Batas Atas IIB IIC | 328 383 423 429 436 462 |

Dari tabel 3 terlihat bahwa hanya sampel IID yang berada di antara batas bawah dan batas atas kekerasan yang diharapkan, dan ini berarti bahwa hanya parameter pemanasan hardening pada temperatur 10500C dengan media pendingin oli SAE 140 merupakan variabel perlakuan yang memenuhi syarat dan tanpa proses temper.

Dari Gambar 3 dan Gambar 4 yang menunjukkan hubungan antara kekerasan setelah temper dengan tingkat kekentalan media pendingin oli yang bervariasi dari SAE 20 sampai dengan SAE 140 terlihat bahwa kekerasan setelah temper pada pengerasan dengan temperatur 9500C mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya kekentalan media pendingin.

Menurunnya nilai kekerasan dengan meningkatnya kekentalan media pendingin ini terlihat menunjukkan kecenderungan yang sama dengan perlakuan tanpa temper untuk temperatur pemanasan yang sama yaitu 9500C.

Gambar 3: Grafik antara Kekerasan setelah

Temper dengan Viscositas pada

Pemanasan 9500C

Gambar 4: Grafik antara Kekerasan setelah

Temper dengan Viscositas pada

Pemanasan 10500C

Kecenderungan ini menjadi semakin nyata terlihat pada hasil analisa data dengan menggunakan software MICROSTAT yang memperlihatkan kecenderungan yang sama antara hasil perlakuan memakai variabel temperatur pemanasan (X1), temperatur temper (X2), tingkat viskositas (X3) dengan hasil perlakuan yang tanpa temper yakni hanya dengan variabel temperatur pemanasan (X1), dan tingkat viskositas (X3).

Tabel 4: Perbandingan kekerasan pada

pemanasan temperatur 9500C

setelah temper

| Sampel | Kekerasan (HBN) |
| --- | --- |
| ID3 IB3 IC3 ID2 IA2 IB2 IC2 IB1 ID1 IC1 IA1 IA3 Batas Bawah Batas Atas | 213 227 228 229 233 238 240 242 242 249 275 378 383 429 |

Dari tabel 4 terlihat bahwa semua data berada dibawah batas kekerasan yang diharapkan, dan ini berarti bahwa tidak ada variabel perlakuan yang masuk dalam batas kekerasan penambat elastik rel kereta api.

Sedangkan untuk proses quench dari temperatur pengerasan 10500C kekerasan terletak pada area yang lebih tinggi dari pada di-quench dari temperatur pengerasan 9500C, dan nilai kekerasannya juga menunjukkan trend yang sama terutama antara perlakuan dengan temperatur temper 2500C dan tanpa temper untuk temperatur pemanasan yang sama yaitu 10500C

Tabel 5: Perbandingan kekerasan pada

pemanasan temperatur 10500C

setelah temper

| Sampel | Kekerasan (HBN) |
| --- | --- |
| IIB3 IID3 IIC3 IIA1 IID2 IIA3 IIB2 IIA2 IID1 IIC2 Batas Bawah IIB1 IIC1 Batas Atas | 299 302 320 332 335 337 341 360 362 363 383 386 398 429 |

Dari tabel 5 terlihat bahwa hanya sampel IIB1 dan IIC1 yang berada di antara batas bawah dan batas atas kekerasan yang diharapkan, dan ini berarti bahwa hanya parameter pemanasan hardening pada temperatur 10500C dengan media pendingin oli SAE 50 dan SAE 90, dan dilanjutkan dengan proses temper pada temperatur 2500C merupakan variabel perlakuan yang memenuhi syarat.

Dengan demikian dari hasil pengujian di bawah ini terlihat hubungan antara parameter yang optimal dengan besar sifat mekanik yang diharapkan.

Tabel 6: Parameter perlakuan panas yang

Sesuai dengan kekerasan yang

Diharapkan

| Sampel | Kekerasan (HBN) |
| --- | --- |
| Batas Bawah IIB1 IIC1 IID Batas Atas | 383 386 398 423 429 |

Untuk mendapatkan kekerasan yang paling tinggi gunakan temperatur hardening 10500C dengan pencelupan cepat ke dalam oli dengan tingkat kekentalan SAE140. Akan tetapi tingginya tingkat kekerasan ini sejalan dengan meningkatnya kegetasan dan akan berdampak pada menurunnya keuletan.

Sedangkan dengan menggunakan temperatur hardening 10500C dengan pencelupan cepat ke dalam oli dengan tingkat kekentalan SAE 50 dan dilanjutkan dengan proses temper pada temperatur 2500C hanya dapat meningkatkan sedikit kekerasan diatas batas bawah.

Maka pilihan parameter yang lebih cocok untuk meningkatkan kekerasan baja pegas 55 Si 7 sebagai bahan baku pembuatan penambat elastik rel kereta api adalah proses hardening dengan menggunakan temperatur hardening 10500C, menggunakan pencelupan cepat ke dalam media pendingin oli dengan tingkat kekentalan SAE 90, dan dilanjutkan dengan proses temper pada temperatur 2500C.

4. Kesimpulan dan Saran

Melalui hasil analisa dan intepretasi data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa parameter yang lebih cocok untuk dipilih dalam rangka meningkatkan kekerasan baja pegas 55 Si 7 untuk bahan baku pembuatan penambat elastik rel kereta api adalah :

- Parameter pemanasan hardening pada temperatur 10500C dengan media pendingin oli SAE 140 tanpa proses temper dengan tingkat kekerasan sebesar 423 HBN.

- Parameter pemanasan hardening pada temperatur 10500C memakai media pendingin oli SAE 50 dan dilanjutkan dengan proses temper pada temperatur 2500C dengan tingkat kekerasan sebesar 386 HBN.

- Parameter pemanasan hardening pada temperatur 10500C memakai media pendingin oli SAE 90 dan dilanjutkan dengan proses temper pada temperatur 2500C dengan tingkat kekerasan sebesar 398 HBN.

- Parameter yang lebih sesuai untuk meningkatkan kekerasan baja pegas 55 Si 7 sebagai bahan baku pembuatan penambat elastik rel kereta api adalah proses hardening dengan menggunakan temperatur hardening 10500C, menggunakan pencelupan cepat ke dalam media pendingin oli dengan tingkat kekentalan SAE 90, dan dilanjutkan dengan proses temper pada temperatur 2500C.

Daftar Pustaka

  - Amstead B.H. et.al, Manufacturing Processes, Seven Edition, John Wiley & Son Inc., Colorado, 1979.

  - De Garmo E. Paul, Material and Processes in Manufacturing, Collier Mac Milan Internasional Edition, New York, 1979

  - Dieter, George E., Engineering Design A Meterials and Processing Approach, McGraw-Hill Book Company, Singapore, 1987.

  - John, Vernon, Testing Of Materials, Macmillan Education Ltd, London, 1992

  - Kalpakjian Serope, Manufacturing Engineering and Technology, Addison Wesley Publishing Company, New York, 1989.

  - Smallman.R.E.,  Metalurgi Fisik Modern, Edisi Ke empat, P.T. Gramedia Jakarta, 1993

  - Suherman Wahid, Prinsip-prinsip Perlakuan Panas, ITS, Surabaya, 1995

  - Suratman, Rochim, Panduan Proses Perlakuan Panas, Lembaga Penelitian ITB, Bandung, 1994

  - Thelning, K.E., Steel and its Heat Treatment, Second Edition, Butterworth, 1984.