Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar								 i

Daftar Isi								 ii

Daftar Gambar								 iv

Daftar Tabel								 vii

Bab. I.  Pendahuluan

  - Beton dan Beton Bertulang						 1

  - Beton Normal 							 2

  - Beton Mutu Tinggi							 3

  - Kelebihan Beton Bertulang Sebagai Bahan Struktur			 4

1.5  Kelemahan Beton Bertulang Sebagai Bahan Struktur			 5

  - Pengertian, Definisi dan Sifat Unsur Beton				 6

  - Peraturan Disain 							 8

Bab. 2.  Material dan Sifat Beton Bertulang

2.1  Material Beton 							 9

2.1.1 Semen								10

2.1.2 Agregat								12

2.1.3 Air								12

2.2  Perencanaan Beton 							13

2.2.1  Metoda Modifikasi ASTM						14

2.2.2  Metoda Dreux							25

2.3  Pemeriksaan Mutu Beton dan Tulangan 				37

2.3.1 Tulangan Baja							38

2.3.2 Perilaku Kehancuran Tekan Beton 					44

Bab. 3 Metoda Disain Beton Bertulang

3.1  Tata Cara Perhitungan Komponen Beton Bertulang 			61

3.2  Pembebanan Pada Struktur						62

  - Kuat Perlu dan Kuat Rencana						65

3.4  Kriteria Disain Struktur dan Elemen Struktur				68

Bab. 4. Analisis dan Disain Balok Penampang Persegi Empat

4.1  Perilaku Balok Beton Bertulang					71

4.2  Analisa Lentur Balok Beton Bertulang				74

4.2 1. Hubungan Tegangan – Regangan					74

4.2.1.1 Beton pada Kondisi Tekan						74

4.2.1.2 Baja Tulangan							74

4.2.2 Teori Dasar Analisa Lentur Balok					75

4.3  Balok dengan Tulangan Tunggal					79

4.3.1 Momen nominal kapasitas penampang Mn				80

4.3.2 Analisis Penampang Kondisi Seimbang (Balance)			81

4.4  Balok dengan Tulangan Rangkap					92

4.4.1 Prosedur desain balok dengan tulangan rangkap			94

Bab. 5. Analisis dan Disain Balok T dan L

5.1  Pendahuluan							101

5.2  Analisis Balok T dan Balok L					103

5.3  Balok T dengan Tulangan Rangkap					106

Daftar Pustaka								115